《救灾帐篷 通用技术要求》

（ □征求意见稿 □送审稿 √报批稿）

编制说明

标准编制组

《救灾帐篷 通用技术要求》编制说明

一、工作简况

（一）任务来源

2016年12月13日，国家标准化管理委员会印发《国家标准委关于下达2016年第四批国家标准制修订计划的通知》（国标委综合〔2016〕89号），正式下达《救灾帐篷 通用技术要求》国家标准计划，由民政部归口管理，项目编号：20162611-T-314，项目周期24个月，委托（原）全国减灾救灾标准化技术委员会（TC307）组织起草和审查。

2018年3月，应急管理部成立，TC307划转至应急管理部。2020年5月17日，民政部发函（民人才字﹝2018﹞4号），将《救灾帐篷 通用技术要求》交由应急管理部归口管理。

（二）制定背景

自1998年夏季大洪水发生后，国家便开始了救灾帐篷的储备，最初并没有相关标准。经过多年的摸索和积累，逐步形成了8m2、12m2、20m2、36m2系列单帐篷、棉帐篷、厕所帐篷产品，并于2010年以行业标准发布。此后，不断进行改进完善，形成以PVC涂层、PU涂层篷布，喷塑钢管、铝合金管、玻纤管框架等为主要材料的多品种产品，并向轻量化迈进，救灾帐篷产品逐渐定型。20年来，救灾帐篷已成为各类灾害发生后重要的救灾物资和国家关怀的体现，救灾蓝已成为政府救灾的标志性名片。

由于现行行业标准和救灾帐篷招标技术要求规定的内容为单品种救灾帐篷，存在标准内容重复、标准间不一致的情况，不利于统一和实施。因此，需要制定救灾帐篷系列行业标准及近年来救灾帐篷招标技术要求为基础的通用性技术要求标准。

（三）起草单位

根据立项计划，2016年成立标准起草工作组，国家减灾中心牵头负责制定工作，应急管理部救灾和物资保障司、国家纺织产品质量监督检验中心、中国地震应急搜救中心、新兴职业装备生产技术研究所、陆军研究院特种勤务研究所、北京市科学技术研究院城市安全与环境科学研究所、国家自然灾害防治研究院等8家单位参加标准的制定工作。

主要起草过程

1.初稿编制阶段

2015年5月，原国家质量监督检验检疫总局科技司下发了《关于下达2015年度质检公益性行业科研专项项目立项计划的通知》（质检科函〔2015〕55号），正式批复立项“公共安全突发事件一线处置应对标准体系与32项关键技术标准研究”，国家减灾中心开始《救灾帐篷 通用技术要求》草案稿的研究和编制。

2016年11月，国家减灾中心形成标准草案初稿并征求了民政部一零一研究所肖成龙研究员、新兴职业装备生产技术研究所田国力副所长、中国地震应急搜救中心技术部陈莉高工、中国纺织科学研究所朱杏媛高工、北京佳泰新材料有限公司孔祥辉副总工、山东省民政厅救灾处于希令副处长等委员和专家的意见。

2016年12月13日，国家标准化管理委员会印发《国家标准委关于下达2016年第四批国家标准制修订计划的通知》（国标委综合〔2016〕89号），正式下达《救灾帐篷 通用技术要求》国家标准计划（项目编号：20162611-T-314）。

2017年7月，修改形成了工作组讨论稿，并组织召开了专家咨询会。

2.意见征求阶段

2017年12月，形成了标准征求意见稿。

2018年2月，向第二届全国减灾救灾标准化技术委员会委员所在的40个单位征求意见，其中回函单位28个，反馈有意见的单位4个，反馈意见共计30条。标准编写组对所有意见进行了逐条认真梳理与分析，对相关内容进行了修改，形成送审稿。

3.标准审查阶段

2018年3月，送审第二届全国减灾救灾标准化技术委员会全体委员会进行审议，会议要求编写组对相关技术指标重新确定并修改后，再次进行送审。

2018年5月，编写组按照技术审查会专家意见对送审稿进行了重新调整和修改。但由于国务院机构改革原因未能在民政部完成报批。

2019年12月，向应急管理部救灾和物资保障司物资保障处征求意见，并按照相关意见进行再次修改。

2021年4月，召开了送审稿专题研讨会，征求了民政部一零一研究所肖成龙研究员、中国标准化研究院陈永权研究员、国家军需产品质量监督检验中心田国力高工、中国纺织科学研究所朱杏媛高工、中国地震应急搜救中心陈莉高工、中国标准化研究院王红副研究员等专家的意见。

图1 4月送审稿专题研讨会

2021年5月，召开了项目组内部会议，对修改稿进行研讨。

2021年7月，召开了专家论证会，并根据专家意见修改后形成送审稿。

图2 7月送审稿专题研讨会

2022年1月，召开了全国应急管理与减灾救灾标准化技术委员会（SAC/TC 307）全体委员会议，同意《救灾帐篷 通用技术要求》（送审稿）通过技术审查。

4.标准报批阶段

2022年8-12月，《救灾帐篷 通用技术要求》（报批稿）报送至应急管理部进行审查,并按照应急管理部相关业务司局意见进行完善。2023年4月，根据《国家标准管理办法》，按照应急管理部要求对报批稿进行补充公开征求意见后正式向国家标准委报批。

二、标准编制原则和主要技术内容及其确定依据

（一）标准编制原则

本标准作为通用性标准，编写中主要考虑到以下一些原则：

——标准需要既通用又有具体实用性、既有统一原则性又要考虑应用灵活性。

——本标准包含对各类救灾帐篷的通用性、原则性、统一性规定，对不宜作统一硬性规定的，给出指导性、可选项描述。

——对于已经成熟应用的救灾帐篷主要规格、材料等作为示例，指导采购和生产。

——考虑到我国地大物博、各地区情况千差万别，在满足基本要求的前提下，标准文本中给出了一些选用项或根据需要确定的描述，以满足各地区实际需要。

——本标准专章列出了对帐篷成品性能的要求，尤其防雨性、抗风性、抗雪性的要求，增强了对帐篷的实用性能的预测。

——本标准作为通用性标准，给出了基本要求和规范，对后续相关部门或地区制定具体产品标准、招标技术条件等具有指导作用。

（二）标准主要技术内容及确定依据

本标准共分为范围、规范性引用文件、术语和定义、分类及样式、要求、检验方法、检验规则、以及标志、包装和储运等8个章节。

1.关于范围

本章规定了文件适用的范围，主要适用于框架式救灾帐篷的生产、验收和使用，其它类型的帐篷可参照执行。

2.关于分类及样式

本章对现有主要类型救灾帐篷按保温性能进行了分类，并对框架插接式帐篷的样式以示例形式作了说明。

3.关于要求主要内容的说明

（1）关于构造

本节对帐篷整体结构、门、通风结构、防蚊结构、保温内胆、地布结构、吊顶结构、培土布几个主要方面，对帐篷的总体结构和各基本结构作了原则规定，也是基于现有成熟产品形成的综合规范。为便于广泛使用和符合实际需要，相关条款也考虑到了应用的灵活性，例如：门、窗的大小及数量只规定了最小限度、保温内胆的结构可以是覆盖式或悬挂式、吊顶结构可根据需要设置、培土布可根据需要在适当位置增设钩桩用以固定帐篷等。

（2）关于规格及尺寸允差

文本中给出了不同用途的帐篷常用的规格示例，并规定在帐篷规格选型时，应充分考虑长、宽、高的比例设计，确保最大限度地满足杆件之间的通用互换性，从而减少杆件种类的选型原则。表A.1是几种常用规格帐篷的主要尺寸示例。

表1中分别规定了篷体和框架尺寸偏差，考虑到通用性和便于操作，这里没有按每个部位规定偏差，而是对长、宽、高主要部位和其它部位按尺寸范围给出允差。

（3）关于加工质量和外观质量

A.加工质量

本节对篷体、吊顶及地布，框架及金属件，保温内胆等几个主要方面的核心加工质量进行了原则性的规定。例如：篷体拼接时，同一部位不应出现经纬混拼现象，通过对这一条的规定，主要是考虑到如若出现混拼现象，势必会出现拼接交点处出现薄厚不均的情况，给后续胶条的粘附造成安全隐患，致使可能会出现局部漏雨现象发生。

同时，在该节中，还对必须密封胶条的部位、针迹密度、双线间距、重缝线搭接距离、喷塑件需要喷塑前的处理要求、绗线间距等方面进行了规定和要求。之所以给出这几方面的规定，其目的主要在于基于安全性能的考虑上，再深入考虑到所有帐篷生产出来不但安全性能没有问题，其加工质量也一致。

B.外观质量

关于外观质量，在本节中主要对篷体、吊顶及地布，框架及金属件、辅料、保温内胆等几方面进行了规定。尤其是在框架及金属件的规定上，更是明确了杆件端口、通件端口及弹簧卡配合口处必须不能出现毛刺的现象，进一步地提升了帐篷的安全性，同时,在杆件和通件的配合程度上、喷塑处理、电镀处理等方面均明确了规定和要求，从而使帐篷的通用性、匹配性更好。

篷体主材料的外表面色差由原来不低于3级调整为不低于3~4级，主要是考虑到帐篷的颜色为单一颜色，如果色差太大，势必会影响外观质量，故搜集了部分纺织制品的标准，将篷体主材料的外表面色差调整为不低于3~4级。在此，又对内表面涂层的处理质量、篷体的整洁度、辅料的部分缺陷、保温内胆的绗线以及各口的位置偏差量进行了明确，使帐篷的外观质量得到了有效地提升。

（4）关于材料的性能要求

A.篷布性能

篷体材料是帐篷最主要的组成部分，篷体材料的优劣直接决定了帐篷的使用性能、安全性能和使用寿命。帐篷用篷布材料在20年的实际应用中，不断改进并逐步轻量化，实际上仍有提升空间，因此,标准中明确采用防水阻燃材料，但没有具体规定，一般可选用单面涂覆织物（如PU涂层织物、PVC涂层织物等），颜色由需方确定。

PU涂层材料轻盈，透气性、耐低温、弹性耐折好，但防水、阻燃稍弱，成本稍高；PVC涂层材料厚重，透气、耐低温、耐折性不够好，但耐水、阻燃性好，成本比较低。故PU涂层和PVC涂层各有利弊，各地在选择时也各有偏好。因此,标准中没有明确规定哪种情况采用哪一种涂层材料，应在实际使用时由采购方综合考虑选用。

标准中给出了篷布材料的通用技术性能（表2要求），主要是安全性能和实用性能，无论采用何种材料都应该满足。其中甲醛、pH值是国家强制性标准（GB 18401）规定的、气味主要是因为材料涂层、抗静电使用了各种胶粘剂、添加剂、助剂等，如质量较差就会有挥发性物质，对人嗅觉造成刺激，影响人身健康，实际应用中确实发现有些帐篷有浓郁难闻的刺激性气味,指标参照人造革、合成革标准规定。阻燃性能也是重要的安全性指标，这些年，救灾帐篷一直采用这个指标。

静水压、耐低温、耐光色牢度、抗粘连都属于帐篷的重要使用性能，也是多年来一直考核的指标。静水压主要是保证材料本身的防水性能，是帐篷防雨的基本保障；耐低温性能是为在冬季使用时，材料不折裂，使材料仍具有相应强度和防水性；耐光色牢度是考核帐篷在经过一定时间使用后，经风吹日晒后整体颜色不会发生明显变化，否则帐篷会立即显旧，给人不悦感受；由于帐篷材料表面经过涂层，而涂层材料在高温高压下会发生状态变化，因此，抗粘连性是保证帐篷在长期储存后不发生面料粘连而影响其使用的性能。本标准基本沿用救灾帐篷行业标准和近几年招标技术条件的指标。

篷布的强度是保证帐篷整体稳定、抵抗防雨雪作用的最重要性能，当然，也不可过度，以免造成不必要的浪费和篷体的笨重。经过十几年的不断改进，基本形成了几种比较成型的材料，表A.2列举了几种常用类型的篷布对应强度示例，可根据帐篷规格及用途等选用。

篷布一般为合成纤维（如涤纶）涂层织物，在长时间风吹、雨淋、日晒作用下，会有一定的老化。救灾帐篷在实际应用时使用时间少则几个月，多则1年或更长，为保证救灾帐篷使用性能的安全，本标准对直接暴露在外的篷布耐气候性（老化）提出了要求，主要参照了GB/T 27735/ISO5912野营帐篷、GB/T 16422.2/ISO4892.2实验室光源暴露试验方法、GB/T 33272遮阳篷和野营帐篷用织物中的要求和检测方法。帐篷在使用时，篷布非涂层面是向外的，即织物纤维直接受外界风、雨、光等环境作用，实际上涤纶纤维有较好的耐气候性，对于采用正常原料的帐篷，使用1年后强度降低应该是有限的，实际检测降低大都在10%以内。当然，如果使用了不正规的原料、再生原料，就不能保证了；尤其在一些高原地区（如云南、青海、西藏等），光照充足紫外线强烈，对篷布的作用剧烈。我们曾经对云南使用了3个月（夏季）至1年的帐篷篷布强力和静水压变化情况进行检测，结果显示：静水压都没有变化；而强力则有不同程度的下降，一般部位没有明显下降，光照比较多的部位下降一般在20%以下，个别强烈光照的部位（如顶棚向阳面）有的下降甚至超过40%。此外，救灾帐篷通常为储备物资，采购后可能要储存数年，这也会使篷布有所损失。2020年，国家粮储局组织对现有救灾储备物资大清查，在库储备5年以内的帐篷，篷布强力下降不明显；储备5-10年的大多下降在10-20%。因此，该项指标还是很有必要的。考虑到救灾帐篷使用场合的差异，本指标暂作为参考项，在采购时根据需要检测，如对于明确临时使用的情况，可不作要求。

地布和吊顶布也是基本成熟的产品，也基本沿用救灾帐篷行业标准和近几年招标技术条件的指标，这里不再赘述。此外，因吊顶布主要是在夏季帐篷内作吊顶，耐光、耐低温、静水压几项性能不作要求。

B.框架材料

框架材料是帐篷整体支撑部件，也是帐篷稳固安全性的重要保障。根据长期实际使用，喷塑钢管已比较成熟，强度和刚度高、加工方便，但表面喷塑处理对环境有一定的污染；近年来，又开发了铝合金管，其重量轻是最大优势，而且不需经表面处理，没有环境污染问题，但成本稍高，较大规格的帐篷中还没有应用（其韧性有待进一步实践）。因此，标准中推荐了这两种材料，附录A3中列举了主要规格帐篷的框架、通件的选用规格示例，都是一直在采用的规格。

此外，前几年也开发了玻纤管框架材料，其具有重量轻、柔韧性好的特点，已在军用帐篷中采用，但因其刚性欠佳，加工还不够普遍、价格偏高，在救灾帐篷中尚未大量使用，本标准暂不列入。鉴于不排斥先进，标准中采用了面积在20㎡及以上的帐篷，宜采用强度不低于喷塑焊接钢管的材料的描述。

C.辅料

帐篷的加工需要很多辅料，如防蚊布、拉链、缝纫线、绳带、粘扣带、金属环、地桩、钩桩等，行业标准中每种规定都很细致，但作为通用性标准不宜规定过于死板，辅料也不是帐篷性能的决定因素。因此，标准中只做了原则性描述：帐篷用各类辅料类型、规格的选用应与帐篷的整体性能相适应，并符合相应国家或行业标准要求，其颜色应与篷体颜色相适应，同时对几种主要辅料给出了可选建议。

D.保温内胆

冬季用棉帐篷需要在篷布里侧加一层保暖层，以保持帐篷性能温度。保温材料有很多，军需帐篷作了大量研究，以使整个帐篷既轻又暖。作为救灾帐篷，从成本考虑，采用了常规的化纤絮片外包胆布绗缝的材料，化纤絮片中采用70%的中空纤维即可达到较好的保温效果。最早的救灾帐篷采用针刺絮片，保温性较差，因填充絮片还要外包胆布且经绗缝，对絮片没有强度要求，因此，后期改用常规絮片，蓬松性大幅改善，保温性也提高。目前，一般棉帐篷采用300g/m2，极寒区采用600 g/m2。此外，热阻值一直采用clo，但clo一般用于制品系统的保温值，材料通用的采用热阻m2·K/W。本标准采用m2·K/W为单位。

保温内胆的包覆材料除内胆的成型性没有其它特别要求，标准中也给出了原则性描述，保温内胆的包覆材料宜轻薄平滑，可选用阻燃涤纶平纹绸，颜色由需方确定。标准中规定的强力要求也是沿用行业标准指标。

E.金属件耐腐蚀性

帐篷加工中除金属框架外，还会用到一些金属配件，如三角环、地桩、钩桩等，这些金属件都要经过喷塑、镀锌等表面保护，其表层耐腐蚀性关系到整个帐篷的使用寿命。标准中对喷塑和镀锌件耐腐蚀性作出了规定，沿用了行业标准中的要求。行业标准中还有对喷塑层和镀锌层厚度有所要求，考虑到这并非影响金属件性能的直接因素，本标准没有作规定。

（5）关于成品性能要求

A.篷布接缝性能

无论篷体材料、地布、吊顶布，强度是影响其使用性能和帐篷稳固性及寿命的重要指标，而帐篷缝制中一定会经过拼接、缝合才能形成制品，如果拼接处强度达不到篷布自身强度，那帐篷的稳固性和使用寿命就大打折扣了。因此，标准中规定接缝处强度不低于篷布自身强度。多年的实际应用证明，只要采取了合适的加工方法（如双针机包覆缝、焊接等），这一要求是完全可以满足的。

B.粘附性能

篷布拼接、缝合处由于接缝、针眼、痕接不实等会出现漏水，标准加工要求这些地方必须贴敷防水胶条加以密封以防止漏水。胶条粘附的效果在成品防雨试验中加以检验，而其粘附的强度关系到粘附效果的长久保持性。粘附强力要求不低于6 N/cm是纺织制品对粘附性的通用性指标，也是救灾帐篷行业标准中的要求。多年来，救灾帐篷按此要求证明是可行的。

C.防雨性能

帐篷整体防雨性能是对帐篷综合防水性能的检验，灾民直接能感受到的帐篷质量，是极为重要的实效性能。经过帐篷整体防雨性能检测后的帐篷，在使用中都不会出现漏雨现象。本标准防雨性能检测采用行业标准的方法，也是该类产品通行的检测方法。

D.风荷载、雪荷载

帐篷各种材料和整体综合加工质量如何，仅从材料性能提出要求还是不够全面的，帐篷是否能承受风雪的作用或者袭击，是帐篷选料是否合适、加工质量如何、帐篷是否耐用、灾民是否安心的重要标志，也是各地实际应用部门所期盼的。因此，本标准增加了风荷载和雪荷载的要求和检验。考虑到该方法为首次制定并应用，该2项作为可选项，由采购部门根据需要选用。

本标准内的风荷载、雪荷载主要是采用的模拟荷载试验，在帐篷不同杆件的不同部位将所承受的力悬挂在上面，经过一段时间的模拟试验，去除荷载后查看杆件、拉绳、地桩等受力点有无损坏现象发生的过程。

本标准风荷载、雪荷载的检验方法，参照了GB 50009建筑荷载规范的要求及相关军用帐篷标准的检测方法。

在多年国家及地方救灾帐篷招标和验收中，承担了大量的实际检测，根据后续帐篷实际应用情况，验证了本标准各项要求（除风荷载、雪荷载）是合理、适用的，正规生产企业生产加工的帐篷，多数都是能够满足要求的。这里不再赘附数据。

对于风荷载、雪荷载，我们对近期承接的几类救灾帐篷也单独进行了风荷载、雪荷载实际检测，表明方法是可行的，绝大多数也是能够满足要求的。

4.关于检验方法

本标准要求中涉及的检验方法主要有3类：

——外观、加工质量、规格方面，主要是手感、目测，除灰卡、钢尺外不需要其它设备和工具；

——理化性能检测，直接采用通用的国家/行业试验方法标准；

——帐篷成品淋雨、风载、雪载检验，在标准附录中给出试验方法。方法的编制情况在前述中已详细说明。

5.关于检验规则

检验规则是标准实施中重要的环节，并有效控制用户风险和生产者风险，本章规定了救灾帐篷产品检验的基本规则，包括基本原则、抽样数量、判定规则和复验等。

6.关于标志、包装和储运

本章规定了救灾帐篷产品标志、包装、存储和运输的相关要求，条文主要还是从通用性和原则性方面，基本沿用了行业标准和救灾物资招标技术文件的相关通用性要求。

（三）标准修订变化及依据（仅修订标准需要列出）

无。

三、试验验证的分析、综述报告、技术经济论证，预期的经济效益、社会效益和生态效益

本标准的制定实施将促进救灾帐篷生产技术要求和试验方法在全国范围的统一，促进救灾帐篷生产质量的提升，保障受灾人员能够居住在更加安全、相对舒适的临时安置场所，具有很好的社会效益。

四、与国际、国外同类标准技术内容的对比情况

自1998年夏季大洪水发生后，国家开始了救灾帐篷的储备，经过多年的摸索和积累，初步形成了一套救灾帐篷技术条件，并于2010年开始发布了救灾帐篷系列行业标准，逐步形成了8m2、12m2、20m2、36m2系列单帐篷、棉帐篷、厕所帐篷产品，见下表。

表1 已发布实施的帐篷类行业标准

序号	标准代号	标准名称	代替标准代号	发布日期	实施日期
1	YJ/T 9.1-2010	救灾帐篷 第1部分：8m2单帐篷	MZ/T 011.1-2010	2010-01-14	2010-03-15
2	YJ/T 9.2-2010	救灾帐篷 第2部分：12m2单帐篷	MZ/T 011.2-2010	2010-01-14	2010-03-15
3	YJ/T 9.3-2010	救灾帐篷 第3部分：36m2单帐篷	MZ/T 011.3-2010	2010-01-14	2010-03-15
4	YJ/T 9.4-2010	救灾帐篷 第4部分：12m2棉帐篷	MZ/T 011.4-2010	2010-01-14	2010-03-15
5	YJ/T 9.5-2010	救灾帐篷 第5部分：36m2棉帐篷	MZ/T 011.5-2010	2010-01-14	2010-03-15
6	YJ/T 9.6-2010	救灾帐篷 第6部分：厕所帐篷	MZ/T 011.6-2010	2010-01-14	2010-03-15
7	YJ/T 9.7-2010	救灾帐篷 第7部分：帐篷涂层布	MZ/T 011.7-2010	2010-01-14	2010-03-15
8	YJ/T 9.8-2010	救灾帐篷 第8部分：高原、高寒20m2棉帐篷	MZ/T 011.8-2013	2013-09-27	2013-09-27
目前，已有的标准在指导行业救灾帐篷的生产过程中发挥了重要作用。同时，救灾帐篷也在开展对外援助中发挥了重要作用。

国际标准化组织2011年发布实施了《野营帐篷》（ISO 5912：2003），国家标准委发布实施了《野营帐篷》（GB/T 27735—2011/ISO 5912：2003），规定了野营帐篷要求、测试、使用说明及标识。

五、以国际标准为基础的起草情况、是否合规引用或采用国际国外标准以及未采用国际标准的原因

本标准仅耐气候性的试验方法参照了GB/T 16422.2/ISO4892.2、GB/T 27735/ISO5912野营帐篷等相关标准，未以特定的国际标准为基础起草。

六、与有关法律、行政法规及相关标准水平的关系

本标准相关内容符合《中华人民共和国突发事件应对法》《国家突发公共事件总体应急预案》和《国家自然灾害救助应急预案》等法律法规及制度对标准化内容的要求，能够与现有的国家标准和行业标准协调配套。

GB/T 27735《野营帐篷》主要针对一般野营、旅游等帐篷，帐篷轻型便携，适于个体临时使用为主；本标准为大型救灾专用帐篷，适用于紧急状况时有组织地大量使用，因此，两标准没有交叉和冲突，并可互补。YJ/T 9 系列救灾帐篷标准为单品种行业标准；本标准是以该系列行业标准为基础进行制定，为救灾帐篷通用性国家标准，包含对各类救灾帐篷的通用性、原则性、统一性规定。本标准发布实施后，可对YJ/T 9系列标准进行修订，修订中以本标准的指导原则为基本要求，可对具体品种的具体要求进行规定。

七、重大分歧意见的处理过程及依据

无。

八、作为强制性标准或推荐性标准的建议及理由

《中华人民共和国标准化法》第二条和第十条分别规定了我国标准性质分为强制性和推荐性，涉及“保障人身健康和生命财产安全、国家安全、生态环境安全以及满足经济社会管理基本需要”的标准应当为强制性标准，本标准用于指导和规范救灾帐篷生产技术要求和试验方法在全国范围的统一，能够促进救灾帐篷生产质量的提升，尚未达到强制性标准的条件，作为推荐性标准更为适宜。

九、标准自发布日期至实施日期的过渡期建议及理由

本标准规定了救灾帐篷的分类、样式、要求、检验方法、检验规则、标志、包装和储运等通用要求，适用于框架式救灾帐篷的生产、验收和使用，其它类型的帐篷可参照本文件执行。标准实施主体是采购救灾帐篷的单位、救灾帐篷生产的企业、救灾帐篷检测机构等。

标准自发布日期至实施日期的过渡期为6个月，建议标准实施主体参照已发布相关行业标准执行。

十、与实施标准有关的政策措施

本标准公开发布后，由全国应急管理与减灾救灾标准化技术委员会（SAC/TC 307）开展发布后的宣贯工作，介绍标准出台的目的和宗旨，培育建设标准化意识，引导相关行业按照标准的要求开展工作。

十一、是否需要对外通报的建议及理由。

否。

十二、废止现行有关标准的建议

无。

十三、涉及专利的有关说明

无。

十四、标准所涉及的产品、过程和服务目录

无。

十五、其他应予说明的事项

无。

附件：

现有相关救灾帐篷实物图片及使用场景

图3 按照行业标准《救灾帐篷 第2部分：12m2单帐篷》（YJ/T 9.2—2010）生产的救灾专用12m2单帐篷

图4 按照行业标准《救灾帐篷 第3部分：36m2单帐篷》（YJ/T 9.3—2010）生产的救灾专用36m2单帐篷

图5 按照行业标准《救灾帐篷 第6部分：厕所帐篷》（YJ/T 9.6—2010）生产的救灾专用厕所帐篷

图6 2010年4月14日青海省玉树7.1级地震灾民集中安置点使用救灾专用帐篷搭建的临时住所

图7 2010年8月17日甘肃省舟曲特大泥石流灾民集中安置点使用救灾专用帐篷搭建的临时住所

图8 2011年3月10日云南省盈江5.8级地震灾民集中安置点使用救灾专用帐篷搭建的临时住所

图9 灾区学生使用救灾专用帐篷搭建的临时教室里上课