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前  言

本标准按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准文件的结构和起草规则》的规定起草。 

本文件代替AQ 4104-2008《烟花爆竹 烟火药安全指标及测定方法》。与AQ 4104-2008相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

——修改了烟火药安全指标（见4.2条，2008年版的第6章）；

——修改了判定规则（见4.2条，2008年版的第7章）；

——修改了检测条件，增加了具体的检测方法（见第5章，2008年版的第6章）。

本标准由中华人民共和国应急管理部提出。

本标准由全国安全生产标准化技术委员会烟花爆竹安全分技术委员会（SAC/TC288/SC4）归口。

本标准起草单位：北京市烟花爆竹质量监督检验站、北京市熊猫烟花有限公司、万载县汇鑫源礼花制造有限公司、湖南军成科技有限公司、湖南省烟花爆竹产品安全质量检验中心、株洲醴陵烟花爆竹发展研究中心。

本标准主要起草人：李增义、杜志明、潘笛、彭勇、曾鸣、张晓成、刘军、王方勇、胡丹志、唐炳祥、廖建文。

本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为:

——AQ 4104-2008；

——本次为首次修订。

烟花爆竹用烟火药安全指标

范围

本标准规定了烟火药
安全指标和判定规则、检测条件和检测方法。

本标准适用于烟花爆竹用烟火药。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 9724  化学试剂pH值测定通则

GB 10631  烟花爆竹 安全与质量

GB/T 15814.3  烟花爆竹药剂 热相容性试验 差热分析或差示扫描量热法

GB/T 41644  烟花爆竹检验检测方法

AQ/T 4120  烟花爆竹 烟火药静电火花感度测定方法

AQ/T 4122  烟花爆竹 烟火药吸湿率测定方法

QB/T 1941.2  烟花爆竹药剂 撞击感度测定

QB/T 1941.3  烟花爆竹药剂 摩擦感度测定
术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。
外相容性  external contact compatibility

新用化工原材料与烟火药其它组分混合物之间的相容性。

安全指标和判定规则

 烟火药安全指标包括撞击感度、摩擦感度、pH值、静电火花感度、外相容性、75℃热安定性、吸湿率等7项。

 烟火药安全指标和判定规则应符合表1规定。

表1  烟火药安全指标和判定规则表

	序号
	指标名称
	安全指标
	判定规则

	1
	撞击感度
	应≤50％（摩擦型烟火药不限制）。
	烟火药、引火线以及效果件、半成品中烟火药的撞击感度、摩擦感度、pH值、静电火花感度符合安全指标判定为合格，不符合安全指标判定为不合格。

不检测烟花爆竹成品中烟火药的撞击感度、摩擦感度、pH值、静电火花感度。

	2
	摩擦感度
	应≤60％（摩擦型烟火药不限制）。
	

	3
	pH值
	应符合GB 10631规定。
	

	4
	静电火花感度
	0.01％发火概率的发火能量E0.01应≥10mJ。
	

	5
	外相容性
	第一放热峰峰顶温度比基准物质的第一放热峰峰顶温度向低温方向漂移应＜5.0℃。
	含新用化工原材料的烟火药、引火线以及效果件、半成品中烟火药的外相容性符合安全指标判定为合格，不符合安全指标判定为不合格。

不检测烟花爆竹成品中烟火药的外相容性。

	6
	75℃热安定性
	应符合GB 10631规定。
	烟火药、引火线以及效果件、半成品、烟花爆竹成品中烟火药的75℃热安定性、吸湿率符合安全指标判定为合格，不符合安全指标判定为不合格。

	7
	吸湿率
	应符合GB 10631规定。
	


检测条件和检测方法

 撞击感度检测条件：药量0.040 g±0.002 g、锤重10000 g±10 g、落高250 mm±1 mm，检测方法按QB/T 1941.2规定进行（试样不烘干直接检测）。

 摩擦感度检测条件：药量0.020 g±0.002 g、摆角70°、表压1.23 MPa，检测方法按QB/T 1941.3规定进行（试样不烘干直接检测）。

 pH值检测条件、检测方法按GB/T 9724规定进行。

 静电火花感度检测条件、检测方法按AQ/T 4120规定进行。

 外相容性检测条件、检测方法按GB/T 15814.3规定进行，分别做新用化工原材料、烟火药其它组分混合物的DTA或DSC谱图，比较它们的第一放热峰值，以第一放热峰值温度低者为外相容性检测的基准物质。 

 75℃热安定性检测条件、检测方法按GB/T 41644规定进行。

 吸湿率检测条件、检测方法按AQ/T 4122规定进行。
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